Schlagzähe Transparenz mit UV-Schutz

Augsburg, Mai 2007

Neu im Portfolio des Kunststoff-Distributors Ultrapolymers (www.ultrapolymers.de) ist Moplen RP241H UV, ein hoch transparenter PP-Extrusions- und -Blasformtyp von Basell, der einen UV-Absorber enthält. Daraus hergestellte Produkte kombinieren glasähnliche Transparenz mit einer hohen Schutzwirkung gegen die zerstörerische Kraft des Sonnenlichts. So behalten auch lichtempfindliche Waren satte Farben, und die Wirkung ihrer Inhaltsstoffe bleibt langfristig erhalten. Auf Grund des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Steifigkeit und Schlagzähigkeit ermöglicht dieses hochviskose PP (MFR230/16 = 1,8 g/10 min) die Herstellung von Hohlkörpern, die trotz geringer Wanddicken eine hohe Bruchsicherheit bieten. Das fertig konfektionierte Granulat sichert eine optimal gleichmäßige Verteilung des UV-Absorbers im Extrudat.

Beispiele für hochwertige Hohlkörper-Anwendungen sind Flaschen für gelförmige Waschmittel und Haushaltsreiniger, Tiegel und Tuben für Kosmetika sowie Vorratsgläser für Nahrungsmittel. Extrudierte Folien aus diesem nukleierten PP-Random-Copolymer eignen sich zum Beispiel als Lichtschutz für Displays sowie für das Tiefziehen. Erfahrungen bei Anwendern zeigen die sehr effiziente Wirkung von Behältern aus Moplen RP241H UV auf die Farbstabilität, auf die Stabilität von Emulsionen, die auf UV-Licht reagieren, sowie auch die sehr gute UV-Beständigkeit des Materials selbst.

Moplen ist Warenzeichen von Basell

Die 2002 gegründete Ultrapolymers Group N.V., Beerse/Belgien, ist ein europäischer Distributor von Rohstoffen für die Kunststoff verarbeitende Industrie mit Vertriebsbüros in ganz Europa einschließlich der Türkei sowie in Südafrika. 
Das Tochterunternehmen Ultrapolymers Deutschland GmbH, Augsburg, beliefert Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portfolio umfasst Polyolefine von Basell, Polystyroltypen von NOVA Innovene, Polyamide von Solutia, Langglasfaserverstärkte Thermoplaste von FACT, Rotationsformkunststoffe von Borealis sowie Technische und Standardkunststoffe, Masterbatch und Additive, das Serviceangebot Colorflexx für das Selbsteinfärben von ABS und kundenspezifische Compounds. Neben der Firmenzentrale in Augsburg betreibt Ultrapolymers Deutschland Vertriebsbüros in Bielefeld, Kierspe, Nürnberg und Stuttgart. Österreichische und schweizerische Kunden werden von Augsburg aus betreut.

Belegexemplare und redaktionelle Rückfragen bitte an:
Konsens PR GmbH & Co. KG, Dr. Jörg Wolters
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-13, Fax: +49 (0) 60 78/93 63-20
E-Mail: mail@konsens.de

Das neue Moplen RP241H UV verbindet hohe Transparenz, Festigkeit und Schlagzähigkeit mit hoher UV-Schutzwirkung. Dadurch behalten Füllgüter wie gelförmige Waschmittel ihre Farbe und Konsistenz über lange Zeiträume.

Bild: Ultrapolymers

Ultrapolymers Deutschland GmbH   –   Unterer Talweg 46   –   D-86179 Augsburg

Tel.: +49 (0) 8 21/2 72 33-0   –   Fax: +49 (0) 8 21/2 72 33-80

E-Mail: info@ultrapolymers.de